Лабораторная разрывная машина

Горинов С.А.

Студент, 4 курс бакалавриата;

Марийский государственный университет, физико-математический факультет, Йошкар-Ола, Россия

E–mail: Ser.gorinov2001@gmail.com

Прочность материала на разрыв является важным показателем, во многом определяющим его применение [1]. Для определения прочностных свойств разработаны различные машины. Анализ предлагаемых на рынке разрывных машин показывает, что они имеют значительные массогабаритные характеристики [2]. Поэтому разработка простого и надежного механизма, позволяющего создавать усилия растяжения, и на его основе лабораторную разрывную машину, представляется весьма актуальной для небольших лабораторий и в учебно-лабораторной практике.

Рис 1. Лабораторная разрывная машина

Разработанная и сконструированная нами разрывная машина показана на рисунке 1. Реверсор преобразовывает сжимающие нагрузки, создаваемые гидравлическим прессом, в разрывные напряжения в образцах испытуемого материала. Сжимающие усилия пресса определяется по манометру. Изменение диаметра образца определяется по фотографии с видеокамеры. Удлинение образца определяется микрометром часового типа.

Наша разрывная машина позволяет проводить исследование образца на растяжение, получить первичную диаграмму растяжения, определить показатели прочности и пластичности.

Результаты тестовых измерений прочностных характеристик стали марки. Ст. 30 практически совпадают с данными по механическим свойствам этой стали, приведенными в ГОСТ 1050-2013 [3], что свидетельствует о корректности разработанного способа измерения деформационных и прочностных свойств материалов при растяжении.

Автор выражает благодарность научному руководителю к.х.н. Каширину Н.В.

Работа выполнена в рамках государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) № 075-01252-22-03 от 26.10.2022

Литература

- Материаловедение и технология металлов: учебник для вузов / Г. П. Фетисов, М. Г. Карпман, В. М. Матюнин и др. - М. : Высшая школа, 2001. – 638 с.

- Разрывные машины. [Электронный ресурс]: Режим доступа: URL: https://pribori24.ru/shop/razryvnye-mashiny/ . (Дата обращения 24.12.2022).

- ГОСТ 1050-2013. Металлопродукция из нелегированных конструкционных качественных и специальных сталей. – М.: Стандартинорм. – 2014. – 32 с.