Изучение структуры и механических свойств сплавов Ti-9Nb-(30-46)Zr

Зуева К.А.1,2, Сергиенко К.В.2, Каплан М.А.2, Баикин А.С.2, Насакина Е.О.2, Севостьянов М.А.2

Студент, 4 курс бакалавриата

1Российский технологический университет «МИРЭА», Москва, Россия

2Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук, Москва, Россия

E-mail: k.zueva45@yandex.ru

Сплавы титана широко используются в медицине, вследствие выдающихся физико-химических свойств. Перспективным материалом для имплантции, в качестве замены токсичного Ti-Ni, может послужить сплав Ti-Nb-Zr.

Эти элементы в совокупности обладают высокой коррозионной стойкостью, сверхупругим поведением и низким модулем упругости, что по свойствам схоже с костной и зубной тканью человека. Nb вводится как β-стабилизатор, который позволяет получить β-фазу после закалки. Zr в титановых сплавах обычно является нейтральным упрочнителем, но, кроме того, в значительных концентрациях, также стабилизирует β-фазу и увеличивает % сверхупругого поведения [1-2].

Исходя из приведенных соображений и литературных данных, для анализа были выбраны 3 сплава системы Ti-Nb-Zr: Ti-9Nb-30Zr, Ti-9Nb-38Zr, Ti-9Nb-46Zr (ат. %). Методом горячей прокатки были получены пластины выбранных сплавов толщиной 1 мм и закалены в воду с предварительной выдержкой в течение 5 мин при 600°С на воздухе.

А)  Б)

Рис. 1. А) Диаграмма растяжения; Б) Циклические испытания образца Ti-9Nb-38Zr

Таблица 1. Механические свойства сплавов

| Состав | Относительное удлинение, % | Предел текучести, МПа | Предел прочности, МПа |
| --- | --- | --- | --- |
| Ti-9Nb-30Zr | 15,7±1,7 | 184±8 | 744±22 |
| Ti-9Nb-38Zr | 19,4±2,4 | 246±8 | 650±34 |
| Ti-9Nb-46Zr | 11,6±1,2 | 444±29 | 662±15 |

По результатам исследований, наиболее перспективным сплавом для дальнейшей работы и изготовления медицинских имлантатов является сплав Ti-9Nb-38Zr, так как он проявляет наилучшее сверхупругое поведение и максимальную пластичность. В будущем можно улучшить свойства этого сплава, оптимизируя температурный режим термической обработки и химический состав, варьируя содержание Zr.

Литература

1. H.Y. Kim, J. Fu, H. Tobe, J.I. Kim, S. Miyazaki, Crystal structure, trans-formation strain, and superelastic property of Ti–Nb–Zr and Ti–Nb–Ta alloys, Shape Mem. Superelasticity 1 (2015) 107–116.