Влияние электролитно-плазменной полировки на механические свойства, микроструктуру и качество поверхности образцов проволоки

из сплавов ВТ1-00, ВТ6, НБ-1

Петрова С.А.1, Конушкин С.В. 2, Сергиенко К.В. 2, Каплан М.А. 2, Баикин А.С. 2,

Насакина Е.О. 2, Севостьянов М.А. 2

Студент, 4 курс бакалавриата

1Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана,

факультет «Машиностроительные технологии», Москва, Россия

2Институт металлургии и материаловедения имени А.А. Байкова Российской академии наук, Москва, Россия

E-mail: beliyfecity@yandex.ru

Электролитно-плазменную полировку металлов можно отнести к экологически безопасному и результативному процессу, который получил популярность в последние десятилетия. Данный вид обработки позволяет полировать металлы, сплавы и полупроводниковые материалы в экологически безопасных растворах с низкой (3-6 %) концентрацией солей, не используя сложных в регулировании установок [1-2].

Объектами исследования являются образцы проволоки марок ВТ1-00, ВТ6 и НБ-1 в состоянии поставки. В таблице 1 приведены режимы полировки, приводящие к лучшему результату.

Таблица 1. Режимы электролитно-плазменной обработки исследуемых образцов

| Образец | Состав электролита | Напряжение | Температура | Время полировки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В | оС | мин |
| ВТ1-00 | 5 % водный р-р смеси NH4F – 20 %, KF – ост. | 345–350 | 85–88 | 10 |
| ВТ6 |  | 325–330 |  | 10 |
| НБ-1 |  | 300–305 |  | 15 |

Рис. 1. Образцы: A до электролитно-плазменной полировки; B после электролитно-плазменной полировки

В результате проведения электролитно-плазменной полировки поверхность образцов значительно сглаживается. Рельеф поверхности ВТ1-00 (рис. 1) свидетельствует о протекании рекристаллизации и фазовых превращений, за счет чего даже полированная поверхность имеет полосчатый рельеф. В дальнейшем требуется провести рентгенофазовый анализ для подтверждения данного предположения. При проведении механических испытаний выявлено, что прочностные свойства образцов не ухудшаются.

Литература

1. Куликов, И.С. Электролитно-плазменная обработка материалов / И.С. Куликов, С.В. Ващенко, А.Я. Каменев – Минск: Беларуская навука, 2010. – С. 7-9.

2. Алексеев, Ю.Г. Электролитно-плазменное полирование титановых и ниобиевых сплавов / Ю.Г. Алексеев и др. // Наука и техника. – 2018. – № 3. – С. 211-219.