Изучение сорбции ионов никеля материалами на основе растительного сырья

Аешин Никита Сергеевич

Студент

Жуков Александр Вячеславович

Студент

Научный руководитель В.А. Сомин

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет

им. И.И. Ползунова», Барнаул, Россия

E-mail: ayoshin.nickita@yandex.ru

Загрязненность водных объектов тяжелыми металлами обуславливается в основном сбросом загрязненных стоков различных производств. Попадая в источники питьевой воды, они представляют серьезную угрозу для здоровья людей и состояния окружающей среды. При ограниченности источников питьевого водоснабжения, возрастающей потребности в чистой воде, росте затрат на ее подготовку, возникает необходимость создания новых эффективных и экономически привлекательных технологий ее очистки.

Решение этой проблемы заключается в создании практически замкнутых процессов, допускающих образование небольших количеств твердых и жидких отходов. Развитие систем оборотного и последовательного использования воды способствует резкому уменьшению объемов водопотребления и водоотведения. Создание таких технологий может быть основано на использовании сорбционных методов, позволяющих возвращать в технологический цикл очищенную воду. Существенный интерес для развития сорбционных методов представляет использование природных сорбентов как наиболее распространенных и дешевых. Применение подобных недорогих материалов делает экономически привлекательным создание водооборотных систем с использованием очищенных сточных вод в различных производствах.

В АлтГТУ им. И.И. Ползунова предложено использовать в качестве сорбента материал на основе бентонитовых глин, которые являются природными минеральными сорбентами, и обладают выраженными ионообменными и адсорбционными свойствами. Для предотвращения уноса частиц бентонита при фильтровании необходимо предварительно нанести его на подготовленный каркас, в качестве которого предложено использовать дешевые и доступные отходы деревообработки – древесные опилки.

Предлагаемый сорбционно-ионообменный материал представляет собой бентонитовую глину, нанесенную на древесные опилки в соотношении (опилки/глина) 1:1 и 1:2. Для создания материала использовались кальциевые и натриевые бенитонитовые глины Таганского месторождения. Нанесение бентонита на опилки осуществляется в водной среде, после чего смесь подвергается высушиванию, измельчению и спеканию.

Для подтверждения эффективности полученного модифицированного материала проведены исследования процесса очистки воды от ионов никеля.

Изучение статической емкости полученного материала проводилось на модельных растворах никеля в широком диапазоне концентраций: от 10 до 1500 мг/л. Кальциевую бентонитовую глину предварительно переводили в натриевую путем активации двумя способами: солевым и содовым. Натриевый бентонит активации не подвергался, поскольку изначально содержит катионы натрия.

Статическая емкость нативных бентонитовых глин составляет порядка 15-17 мг/г. При активации кальциевого бентонита его емкость возрастает в 2 раза до 33-37 мг/г, при этом сорбционная емкость бентонита, подвергавшегося содовой активации на 10% выше, чем при солевой активации.

При нанесении бентонита на опилки статическая емкость полученного материала несколько меньше, чем у исходного бентонита. Однако предлагаемый материал обладает меньшей хрупкостью и при его приготовлении образуется меньше отходов.

При уменьшении доли бентонита в материале наблюдается незначительное снижение сорбционной емкости, при этом материал с соотношением опилки / бентонит 1:2 обладает большей прочностью и меньшей стоимостью. Это позволяет рекомендовать его для использования при очистке воды от ионов никеля.

Эффективность использования модифицированного материала в качестве загрузки в адсорбционных фильтрах изучалась на пилотной фильтровальной установке с использованием модельного раствора сульфата никеля концентрацией 50 мг/л. Модельный раствор фильтровали со скоростью 10 м/ч через неподвижный слой сорбента до достижения проскоковой концентрации ионов никеля в фильтрате при различной высоте слоя загрузки. Исследования показали, что при заданных условиях удельный объем очищаемой воды для кальциевого бентонита составляет 5,2 л/г, а для натриевого 6,3 л/г.

Регенерация сорбента осуществлялась раствором соды с концентрацией 100 мг/л. При многократном повторении цикла сорбция-регенерация происходит незначительное снижение сорбционной емкости материала. Результаты сорбции, полученные в динамических условиях, могут, быть положены в основу расчета процесса сорбции для производственных условий.

На основе проведенных исследований можно сделать вывод о том, что использование сорбционно-ионообменного материала на основе бентонитовых глин и древесных опилок является перспективным направлением при создании водооборотных циклов и уменьшении водопотребления в технологиях очистки воды от тяжелых металлов.