Исследование химического состава древесины берёзы после культивирования Lentinula edodes
Анисимов И. А., Таганбекова З.К.
Студент, преподаватель
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», институт химии и химико-фармацевтических технологий, г. Барнаул, Россия
E-mail: ivan2004440@gmail.com, taganbekovaz1628@gmail.com
Химическая модификация древесины – многообещающий путь к созданию материалов с заданными свойствами. Тем не менее, все больше внимания уделяется экологичным методам улучшения древесины, основанным на природных процессах. В данной работе исследуется, как обработка березовых опилок грибом Lentinula edodes в течение 1 и 3 месяцев влияет на организацию их структуры.
В работе была проведена обработка субстрата на основе древесины берёзы грибами Lentinula edodes в течение 1 и 3 месяцев. Изучен её исходный химический состав и после выращивания на нем Lentinula edodes.
Мицелиальные грибы используют древесину как источник питания, при этом они изменяют её химический состав и, как следствие, её свойства. Ферменты, выделяемые грибами, запускают сложный процесс, в ходе которого лигнин полимеризуется, окисляется и разрушается. В результате получается древесина, имеющая большую внутреннюю поверхность целлюлозных волокон. Этот материал можно использовать как волокнистый полуфабрикат для производства картона и бумаги. Целлюлоза в этом полуфабрикате становится более реакционноспособной, так как её структура разрыхляется, и реакционноспособные группы становятся более доступными [1,2].
Исходное содержание целлюлозы в древесине составляло 43,5%. После обработки грибом Lentinula edodes в течение одного месяца, её содержание снизилось до 39,2%, а после трех месяцев – до 34,2%. 
Для идентификации целлюлозы, выделенной из древесины березы, обработанной грибами Lentinula edodes, использовали метод ИК-спектроскопии. Индекс упорядоченности целлюлозы рассчитывали по методу Нельсона и О'Коннора (D1372/D2900) у целлюлозы выделенной из древесины березы, обработанной грибами Lentinula edodes в течении 1 месяца составил 0.37, а целлюлозы из древесины березы, обработанной грибами Lentinula edodes в течении 3 месяцев составил 0.5. Снижение интенсивности сигналов в диапазоне от 1500 до 1700 см-1 в спектрах целлюлозы, выделенной из обработанной древесины, по сравнению с исходной древесиной, подтверждает процесс удаления лигнина. Уменьшение интенсивности сигнала в области 1226-1247 см-1 свидетельствует о снижении содержания гемицеллюлоз и гидролизе целлюлозы [3].
Литература
1. Серова Т. А., Титова Ю.А., Шенин Ю.Д. Химический метод оценки степени биодеградации древесины конструктивных элементов // Magazine of Civil Engineering. 2014. №3 (47). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/himicheskiy-metod-otsenki-stepeni-biodegradatsii-drevesiny-konstruktivnyh-elementov (дата обращения: 14.04. 2025).
2. Азаров В. И. Кононов Г.И. Горячев Н. Л. Изучение компнентного состава микологически разрушенной древесины // Технология и оборудование для переработки древесины: научные труды. Москва: МГУЛ, 2012. № 358 С. 126-131.
3. Карпова Е.В. Изучение состава и структуры модифицированной древесины осины методом ИК-спектроскопии. дис. канд. хим. наук/ Карпова Е.В. – Красноярск, 2002. – 107 с.
