Влияние биопредобработки Lentinula edodes на свойства карбоксиметилированной древесины берёзы, модифицированной микроволновым излучением
Фельде А.В., Таганбекова З.К.
Студентка, преподаватель
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», Институт химии и химико-фармацевтических технологий, Барнаул, Россия
Email: farianna430@gmail.com, taganbekovaz1628@gmail.com 
Химическое модифицирование древесины – перспективное направление создания функциональных материалов. Биопредобработка мицелием Lentinula edodes делает целлюлозу более реакционноспособной из-за деструкции надмолекулярной структуры.
Цель работы – определить влияние предварительной обработки берёзовых опилок мицелием Lentinula edodes в течение 1 месяца на эффективность карбоксиметилирования с использованием микроволнового излучения (МВИ). Для удовлетворения возрастающих потребностей в продуктах химической переработки растительного сырья предложено использовать микроволновое излучение. Новые подходы помогут в совершенствовании и создании экологически более чистых и менее энергозатратных технологий, позволяющих перерабатывать растительное сырье и его отходы [1]. 
Проведен сравнительный анализ модифицированной и исходной древесины, после обработки древесины грибами показатели влажности увеличиваются с 5,5% до 6,4%, а значения зольности повышаются с 1,6% до 2,6%. Уменьшилось содержание целлюлозы с 43,5% до 39,2%, так как грибы используют лигноуглеводную часть субстрата (в основном, гемицеллюлозы) в качестве питательной среды для своего роста и развития.  
Содержание карбоксиметильных групп проводят методом кондуктометрического титрования. Опилки древесины березы, обработанной грибами Lentinula edodes, подвергли карбоксиметилированию с использованием МВИ мощностью 350 и 700 Вт среде изопропанола/воды в течении 30 с для первой и второй стадии соответственно. Все полученные образцы исследованы на процентное содержание карбоксиметильных групп, результаты сведены в таблице 1.  
Таблица 1 – Характеристика карбоксиметилированной древесины березы, обработанной грибами Lentinula edodes (срок обработки 1 месяц)
	Образец
	Растворитель
	Мощность МВИ, Вт
	КМГ, %

	1
	Вода
	700
	8,49

	2
	
	350
	8,20

	3
	Пропанол-2
	700
	12,04

	4
	
	350
	10,82


Содержание карбоксиметильных групп составляет от 8,2 до 12,04 %. Значение карбоксиметильных групп также повышается с увеличением мощности микроволнового излучения и использованием пропанола-2 в качестве растворителя. Наибольшим содержанием карбоксиметильных групп обладает образец 3 полученный в среде пропанола-2 при мощности 700 Вт. 
Литература
1. Чепрасова, М.Ю. Карбоксиметилирование растительного сырья под воздействием микроволнового излучения: монография / М.Ю. Чепрасова, В.И. Маркин. — Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2014. — 28 с.
