Исследование структурных свойств двумерных MoS2, WS2, полученных методами «скотча» и CVD

Платонов Б.Р, Винокуров П.В.

Студент, 4 курс бакалавриата

Северо- Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова,

физико–технический институт, Якутск, Россия

E-mail: bp141@mail.ru

Исследование наноматериалов, особенно двумерных кристаллических структур, привлекает все большее внимание научного сообщества благодаря их уникальным свойствам и потенциальным применениям в различных областях, начиная от электроники и оптики, и заканчивая катализом и медициной. Среди таких материалов, монодисперсные слои дисульфида молибдена (MoS2) [1] и дисульфида вольфрама (WS2) [2] занимают особое место благодаря их фундаментальным свойствам и перспективами использования.

В данной работе были исследованы структурные свойства двумерных MoS2 и WS2 полученных двумя способами: «скотч»-методом и методом химического осаждения из газовой фазы (CVD). В ходе работы были выполнены следующие задачи: отработка методики получения двумерного MoS2 и WS2 методом CVD; получение методом «скотча» двумерных MoS2 и WS2 из объемных кристаллов, на примере графена из графита.

Синтез методом ХОГФ MoS2 и WS2 был произведен в трёхзонной трубчатой печи, на поверхности кремниевых пластин с толщиной окисного слоя 300 нм. В качестве прекурсоров использовались порошки MoO3 и WO3, которые находились в зоне печи, разогретые до температур 750 ºC и 1000 ºC, соответственно. Порошок серы располагался вне высоких температур, а в качестве несущего газа использовался аргон.

Рис. 1. A График спектроскопии КР MoS2 A1(«скотч»), B1(CVD) ; B График спектроскопии КР WS2 C1(«скотч»), D1(CVD).

Исследование структурных свойств были произведена с помощью спектроскопии комбинационного рассеяния и снятием спектров фотолюминесценции на установке INTEGRA SPECTRA (фирмы NT-MDT). Также для исследования морфологии полученных образцов был использован метод атомно-силовой микроскопии.

Литература

1. Samy O. Zeng, S., Birowosuto, M. D., El Moutaouakil, A. A review on MoS2 properties, synthesis, sensing applications and challenges //Crystals. 2021. Vol. 11. N. 4. P. 355-378.

2. Lan, C., Li, C., Ho, J. C., Liu, Y. 2D WS2: from vapor phase synthesis to device applications //Advanced Electronic Materials. 2021. Vol. 7. N. 7. P. 2000688.