НОВЫЙ ТИП ЭПИТЕРМАЛЬНОЙ ЗОЛОТО-СЕРЕБРЯНОЙ МИНЕРАЛИЗАЦИИ НА ЧУКОТКЕ, ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ.

Ю.Н. Николаев, И.А. Калько, В.Ю. Прокофьев, Н.Н. Кривицкая

Недавно завершившимися геохимическими работами в северо-западной части Анюйско-Чукотской складчатой системы были выявлены и изучены новые проявления золоторудной минерализации, позволяющие расширить представления о минерагении территориями и пересмотреть в сторону увеличения ее ресурсный потенциал.

Район исследований расположен в 100 километрах к северу от г. Билибино (Чукотский АО) к востоку от Алярмаутского поднятия. На территории проводились съемки по потокам рассеяния, с заверочными работами. В процессе геохимических работ был выявлен новый перспективный тип рудной минерализации, имеющий характеристики, отвечающие среднему по размерам рудному полю. В геологическом строении участка выделяются осадочные породы карбон-триасового возраста, представленные сланцами, алевролитами, мраморизованными известняками, кварцитами, прорванные триасовыми габброидами анюйского комплекса, по внешней раме участка располагаются кислые интрузивные образования тымкивевеемского диорит-гранитового комплекса, возраст становления которого составляет 116 – 112 млн. лет [1]. В металлогеническом отношении территория относится к Китеп-Кэпервеемской минерагенической зоне, перспективы которой связывают с золото-кварцевой формацией, являющейся источником крупнейших россыпей золота Западной Чукотки. Полезные ископаемые региона связывают с интрузивными породами мелового возраста.

В результате геохимических работ на площади выявлены интенсивные потоки рассеяния Au, Ag, Pb, Zn, Cu, As и других элементов. Детализационными работами по вторичным ореолам и поисковыми маршрутами на 7 участках локализованы потенциальные рудные поля.

В контурах аномалий выявлены рудоносные образования жильного, жильно-прожилкового типа, зоны рудоносных метасоматитов с благороднометальной, полиметаллической и редкометальной минерализацией. Наиболее перспективной является золото-серебряная минерализация в терригенно-карбонатных комплексах (D3?-C1).

На наиболее изученном проявлении Вернитакайвеем выявлены интенсивные вторичные ореолы золота, серебра, полиметаллов, мышьяка и сурьмы, образующие мощную и протяженную геохимическую зону субмеридионального простирания, а в их контуре - комплексная минерализация, представленная ранней пирит-арсенопиритовой и поздней, золото-серебро-полиметаллической стадиями с сульфидами и сульфоантимонидами.

Ранняя стадия связана с кварцевыми жилами и содержит небольшое количество высокопробного золота (900‰). Вероятно, она является источником небольших промышленных россыпей золота, ранее отработанных на участке.

Поздняя стадия тяготеет к рудным метасоматитам типа джаспероидов и включает четыре минеральные ассоциации: арсенопирит-пиритовую, полиметаллическую (пирротин, халькопирит, сфалерит, галенит), блекловорудную продуктивную (фрайбергит, тетраэдрит, аргентотетраэдрит, акантит, науманит, гессит, петцит, фрейеслебенит, самородные серебро и золото пробностью 794‰) и сульфоантимонидную (стибнит, джемсонит, цинкенит, плагионит). Содержания золота в рудоносных метасоматитах до 13,5 г/т, серебра – до 1721 г/т. Отношения Au:Ag=1:30-1:600.

Исследование флюидных включений показало, что на изученной площади присутствует минерализация двух типов. Один тип формировался при высоком давлении из углекислотно-водно-солевых флюидов на глубинах 3-5 км и похож по физико-химическим параметрам на флюиды орогенных месторождений [2]. Второй тип, со слабо минерализованными растворами и малым количеством СО2, сходен с флюидами эпитермальных месторождений [3]. Судя по величине флюидного давления, эта минерализация формировалась на глубине 1,0-1,5 км.

Перспективы новой для района золото-серебряной минерализации, нетипичной для Анюйско-Чукотской складчатой системы, не ограничиваются проявлением Вернитакайвеем.

По результатам геохимических работ на изученной площади в блоках верхнепалеозойских карбонатно-терригенных пород выявлены сходные по составу вторичные ореолы Au, Ag, As, Sb, Pb, Zn, Cu. Прогнозные ресурсы золота объектов этого типа на изученной площади оценены в 50 т, серебра – 10000 т.

Литература:

1. Катков С.М., Стриклэнд А., Миллер Э.Л., Торо Дж. О возрасте гранитных интрузий Анюйско-Чукотской складчатой системы// ДАН, 2007, т. 414, №2. С. 219-222.

2. Ridley J.R., Diamond L.W. Fluid Chemistry of Orogenic Lode Gold Deposits and Implications for Genetic Models // Gold in 2000. SEG Reviews. 2000. V. 13. P. 141–162.

3. Simmons, S. F., White, N. C. and John, D. A., 2005, Geological characteristics of epithermal precious and base metal deposits: Economic Geology, 100th Anniversary Volume, p. 485-522.