ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И МИНЕРАЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

КОЛЧЕДАННЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ, ОБОГАЩЕННЫХ ЗОЛОТОМ

Дергачев А.Л., Еремин Н.И.

На основе большого объема статистических данных были установлены статистические критерии для группировки вулканогенных колчеданных месторождений (VMSD) на богатые и бедные золотом, а также крупные и рядовые по его запасам. Свыше 800 месторождений, содержащихся в базе данных, были подразделены на 4 группы. Критериями отнесения месторождений к группам 3 и 4 (суммарно 71 месторождение) являлось в обоих случаях превышение содержаниями Au в них уровня 3,5 г/т, при этом к группе 4 относились месторождения с богатыми рудами и запасами металла свыше 44,8 т.

Месторождения таких богатых руд возникали практически в каждую из главных эпох колчеданообразования, начиная  с неоархейской (для аналогов уральского типа) и палеопротерозойской (для аналогов типа куроко), но вероятность их появления (доля месторождений с богатыми рудами) со временем в целом несколько снижалась. От более древних к более молодым металлогеническим эпохам вклад месторождений богатых руд в суммарные запасы Au соответствующего возраста резко убывает (для месторождений куроко и уральского типов и их раннедокембрийских аналогов).

Большинство месторождений 3 и 4 групп формировались в расщепленных энсиматических или энсиалических дугах на ранних стадиях рифтогенеза в их пределах или в задуговых прогибах и связаны с контрастными или непрерывными вулканогенными формациями, залегает среди известково-щелочных или промежуточных между толеитовыми и известково-щелочными  пород и представлено куроко (37%) и уральским (51%) типами или их докембрийскими аналогами.  Лишь 13% месторождений богатых руд связано с недифференцированными базальтоидными формациями (тип бесси – 6%, кипрский тип – 7% месторождений). Однако, численность месторождений в недифференцированных базальтоидных и контрастных или непрерывных формациях в базе данных сильно различается;  с учетом этого богатыми оказываются 8% месторождений в недифференцированных базальтоидных и 9,3% месторождений в контрастных или непрерывных формациях. Богатыми рудами обладают только 7,3% месторождений типа куроко, среди месторождений кипрского и уральского типов такие месторождения встречаются наиболее часто (соответственно 11,1% и 10,9%), а реже всего – среди месторождений типа бесси (5,9%). Месторождения групп 3 и 4 связаны с промежуточными до известково-щелочных вулканогенными породами среднего – кислого состава (андезитами, дацитами, риодацитами и риолитами).

Они встречаются практически в каждой крупной колчеданоносной провинции с большим числом месторождений (Аппалачи, Рудный Алтай, Иберийский колчеданный пояс, Абитиби, Шеллефте и др.). В масштабах отдельных провинций или рудных районов месторождения богатых руд могут образовываться на разных этапах вулканизма: завершающих (Ю. Урал, районы Флин-Флон - Сноу-Лейк) или наоборот самых ранних (возможно, месторождения Хорн-Хорн №5 и Кемон в районе Норанда, Ларонд-Пенна и др. в районе Дойон-Буке-Ларонд). Золотом могут быть обогащены как существенно медные (Au-Cu), так и существенно цинковые (Au-Zn) руды, которые могут слагать близко расположенные месторождения (например, Au-Cu Болиден и Au-Zn Петикнас-Норт и Холмтьярн). Важно, что между составом руд и содержанием Au или его запасами корреляция практически отсутствует. В составе Cu-Au руд Au обычно представлено Auсам. (Маунт-Морган) и теллуридами (например, месторождения Маунт-Морган, Хорн, Буске №1, Буске №2), а в полиметаллических рудах (в частности, месторождения Ларонд-Пенна, Гринз-Крик, Эски-Крик и др. в группе 4) – обычно электрумом (90% всего золота в месторождении Ларонд-Пенна), который обогащен Ag и Hg (электрум-амальгама на Эски-Крик).

Месторождения 3 и 4 групп (содержания свыше 3,5 г/т) характеризуются сложным минеральным составом руд и обычно присутствием наряду с главными рудообразующими минералами арсенопирита, мышьяковистого пирита, борнита, теннантита и тетраэдрита, сложных сульфосолей (бурнонит, буланжерит, физелиит, фрейбергит, гудмундит, миаргирит, пираргирит) и теллуридов Au и Ag (калаверит, гессит, петцит, креннерит, сильванит), Bi (теллуровисмутит), Pb (алтаит), Hg (колорадоит), Cu-Sn сульфидов (моусонит, станин), самородного Bi, селенидов (клаусталит). Тесная ассоциация золота с теллуридами рассматривается как признак участия магматической составляющей в гидротермальных флюидах.

Руды обогащены Cu и (или) Zn Ag, Au и содержат повышенные количества As, Sb, Hg, типичных для эпитермальных месторождений, и Bi, Se, Te, свойственных магматическим ассоциациям. В составе руд нередки антимонит, реальгар, киноварь, арсенопирит а также переменное количество барита (например, на низкотемпературном месторождении Эски-Крик).  Встречаются стратифицированные до стратиформных линзы густовкрапленных и сплошных руд, сложенных антимонитом и реальгаром, а также стратиформные залежи, сложенные сульфидами и сульфосолями.

По многим своим геологическим и минералого-геохимическим особенностям многие месторождения VMSD близки к эпитермальным месторождениям золота.