Влияние стекловолокна на прочностные характеристики композиционного материала

Мусатова Д. А.

Студент,

e-mail: dasha.musatova@inbox.ru

Головина Е.А.

Доцент, к.т.н.

e-mail:  gea62@yandex.ru

Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова

Армированные композиционные материалы имеют хорошие показатели прочности, что позволяет использовать их в различных областях промышленности. Исследования в области композитов позволяют удачно заменять традиционные материалы, что хорошо сказывается и с экономической стороны.

В настоящей работе будет рассмотрено влияние угла выкладки стеклоткани на прочностные характеристики композиционного материала.

Стеклотканью называют материал, произведенный из стекловолокна. Стекловолокно, в зависимости от марки, имеет различные свойства и области применения. Метод изготовления нитей состоит в выдавливании горячей стекломассы через фильеры экструдера размером от 3 до 100 мкм, и последующего охлаждения полученного волокна [2].

Способ, с помощью которого в работе будет исследоваться повышение прочностных характеристик, это изменение схемы армирования композиционного материала. Этот способ позволяет увеличить в материале сопротивление к сдвиговому разрушению.

В процессе исследования использовалось эпоксидно-диановое связующее ЭД-22, наполненное стеклотканью, и отвержденное ПЭПА (полиэтиленполиамин).

Образцы были созданы методом ручной выкладки. Отверждение происходило при комнатной температуре.

Углы выкладки при создании образов составили 00, 300, 450 .

С целью получения определенных результатов, полученные образцы испытывали на растяжение по ГОСТ 32656 – 2017 [1].

Таблица 1 – Результат испытания

| Угол выкладки | Предел прочности, МПа | Максимальное удлинение, мм |
| --- | --- | --- |
| 00 | 390 | 2 |
| 300 | 430 | 2,3 |
| 450 | 580 | 2 |

Таким образом, наилучший результат показали образцы с углом выкладки 450, а именно 580 МПа. Если просматривать картину зависимости, то можно увидеть, что предел прочности растет с изменением угла. Используя эти результаты, можно создать материал с необходимым пределом прочности, а также, чередуя углы армирования, приблизить готовую композицию к изотропной.

Литература

1. ГОСТ 32656 – 2017 «Композиты полимерные. Метод испытаний. Испытания на

растяжения» принят протоколом № 102-П от 30 августа 2017 года.

2. Cтеклоткань: свойства, применение, типы, виды, разновидности, фото, производство, характеристики. – Режим доступа: https://zelenstroy--biysk-ru.turbopages.org/zelenstroy-biysk.ru/s/vse-othody/steklotkan-primenenie.html (Дата обращения 02.03.2024).